ИЦ МИВ "СибНИИстрой"

| УТВЕРЖДАЮ Руководитель ИЦ МИВ «СибНИИстрой» А.А. Быков «13» марта 2013 г. М. П. | Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ61 зарегистрирован в Едином реестре Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии «20» октября 2011г. Действителен до «20» октября 2016г. |
| --- | --- |

# ПРОТОКОЛ    ИСПЫТАНИЙ

№  2866  от  13  марта  2013 г.

Основание для проведения испытаний  Решение  органа  по  сертификации

Наименование продукции	Оконные  и  балконные  дверные  блоки  из  поливинилхлоридных  профилей  системы  «Proplex»

Производитель продукции  	ООО ПК «Алюком», г. Омск

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов		Акт  отбора  образцов  от  21.01.2013 г.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах	Оконный блок  ОП ОСП 15х13– 1 шт., балконный  дверной  блок БП ОСП 22х7 – 3  шт., изготовлены  из  жесткого  поливинилхлоридного  профиля системы «Proplex Tender».  Светопрозрачная часть – стеклопакеты  с  алюминиевыми  рамками  СПД 4М1-10-4М1-10-4М1. Отношение  площади  остекления  к  общей  площади  оконного  блока  Fсв/Fо=0,66; коробка  и  створка: толщина –58 мм, число  камер - 3.

Оконный  блок  ОП ОСП 15х13– 1 шт.,  изготовлены  из  жесткого  поливинилхлоридного  профиля  системы  «Proplex  Optima». Светопрозрачная  часть – стеклопакеты  с  алюминиевыми  рамками  СПД 4М1-10-4М1-10-4М1, СПД 4М1-10-4М1-10-И4. Отношение  площади  остекления  к  общей  площади  оконного  блока  Fсв/Fо=0,66; коробка и створка: толщина –58 мм, число  камер –3.

Оконный  блок  ОП ОСП 15х13– 1 шт., изготовлен  из  жесткого  поливинилхлоридного  профиля  системы «Proplex  Comfort». Светопрозрачная  часть – стеклопакеты  с  алюминиевыми  рамками  СПД 4М1-14-4М1-14-4М1, СПД 4М1-14-4М1-14-И4. Отношение  площади  остекления  к  общей  площади  оконного  блока  Fсв/Fо=0,64; коробка и створка: толщина –70 мм, число  камер –4.

Оконный  блок  ОП ОСП 15х13– 1 шт., изготовлен  из  жесткого  поливинилхлоридного  профиля  системы «Proplex  Premium». Светопрозрачная  часть – стеклопакеты  с  алюминиевыми  рамками  СПД 4М1-14-4М1-14-4М1, СПД 4М1-14-4М1-14-И4. Отношение  площади  остекления  к  общей  площади  оконного  блока  Fсв/Fо=0,64; коробка и створка: толщина –70 мм, число  камер –5.

Оконный  блок  ОП ОСП 15х13– 1 шт.,  изготовлены  из  жесткого  поливинилхлоридного  профиля  системы  «Proplex  Lux». Светопрозрачная  часть – стеклопакеты  с  алюминиевыми  рамками  СПД 4М1-10-4М1-10-4М1, СПД 4М1-10-4М1-10-И4. Отношение  площади  остекления  к  общей  площади  оконного  блока  Fсв/Fо=0,66; коробка: толщина –127 мм, число  камер –5, створка: толщина –58 мм, число  камер –3.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ   № 2868  от  24.01.2013 г.  И-2868-1/12

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99, ГОСТ 26602.5-2001,  ГОСТ 30674-99, ГОСТ 24033-80, Методики: на  определение  усилия  открывания  створок; усилия  закрывания  створок; сопротивления  крутящему  моменту  сил, приложенных  к  ручке.

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов	 24.01. – 13.03.2013 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях –  1  Результаты  испытаний  (на  4  листах)	2  Сведения  о  комплектующих  (на  1  листе)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:	Представленные  оконные  и  балконные  дверные  блоки  из  жесткого  поливинилхлоридного  профиля  системы  «Proplex»,  производства ООО ПК «Алюком», г. Омск, соответствуют  требованиям  ГОСТ 30674-99.

Приложение  1 к  протоколу   испытаний  №  2866

от «13» марта 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ    ИСПЫТАНИЙ

| Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, ед. изм. | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № регистрации ИЦ | Дата изготовления | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ |  |  | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 «Proplex Tender» (4М1-10-4М1-10-4М1) «Proplex Comfort» (4М1-14-4М1-14-И4) | И-2868-1 И-2868-5 | 25.01. 2013 | Воздухопроницаемость: объёмная воздухопроницаемость Q1, м3/(м2ч), Q2, м3/(м ч), массовая воздухопроницаемость G, кг/(м2 ч) показатель режима фильтрации n класс воздухо- и водопроницаемости | ГОСТ 30674-99 | не более 17 - - - не ниже В | ГОСТ 26602.2-99 | 5,28; 1,13 2,54; 0,54 0,48; 0,10 0,065;0,014 класс Б; А |  |
| 2868 | 24.01.2013 | «Proplex Premium» (4М1-14-4М1-14-И4) | И-2868-7 | 29.01. 2013 | Общий коэффициент светопропускания | ГОСТ 30674-99 | 0,35-0,6 | ГОСТ 26602.4-99 | 0,43 | Класс В |
|  |  | «Proplex Lux» (4М1-10-4М1-10-4М1) | И-2868-8 |  |  |  |  |  | 0,48 | Класс Б |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 12.02. 2013 | Ветровая нагрузка, Па | ГОСТ 30674-99 | Не менее 1000 | ГОСТ 26602.5-2001 | 1000 | Класс А |
|  |  | БП 22х7 | И-2868-10 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 2868 | 24.01.2013 | «Proplex Optima» (4М1-10-4М1-10-4М1) | И-2868-2 | 30.01. 2013 | Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА | ГОСТ 30674-99 | Не менее 26 | ГОСТ 26602.3-99 | 31 | Класс В |
|  |  | «Proplex Premium» (4М1-14-4М1-14-4М1) | И-2868-6 |  |  |  |  |  | 33 | Класс В |

Руководитель  подразделения  		_______________			В.Ю. Еременко

Испытатель				  _______________			Д.В. Макшанов

Лист 1

Приложение  1 к  протоколу   испытаний  №  2866

от «13» марта 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ   ИСПЫТАНИЙ

| Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, ед. изм. | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № регистрации ИЦ | Дата изготовления | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ |  |  | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2868 | 24.01.2013 | - | И-2868-ус1/3 | 24.01.2013 | Прочность угловых сварных соединений (створка), Н, схема А | ГОСТ 30674-99 | 800 | ГОСТ 30674-99 | 800 без разрушения |  |
| 2868 |  | - | И-2868-ук1/3 | 24.01.2013 | Прочность угловых сварных соединений (коробка), Н, схема А | ГОСТ 30674-99 | 800 | ГОСТ 30674-99 | 800 без разрушения |  |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 07.02.2013 | Надежность –количество циклов открывания-закрывания, цикл | ГОСТ 30674-99 | не менее 20000 | ГОСТ 24033-80 | 20000 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 07.02.2013 |  |  |  |  | 20000 |  |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 07.02.2013 | Надежность –изменение длин диагоналей, % | ГОСТ 30674-99 | не более 0,1 | ГОСТ 24033-80 | От 0,03 до 0,06 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 07.02.2013 |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 07.02.2013 | Надежность: –изменение зазора, мм/м | ГОСТ 30674-99 | не более 0,5 | ГОСТ 24033-80 | От 0,15 до 0,25 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 07.02.2013 |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 08.02.2013 | Усилие, прикладываемое к створкам изделий для их открывания, Н | ГОСТ 30674-99 | не более 50 | Методика | 33 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 08.02.2013 |  |  | не более 75 | Методика | 41 |  |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 08.02.2013 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н | ГОСТ 30674-99 | не более 120 | Методика | 43 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 08.02.2013 |  |  | не более 120 | Методика | 55 |  |

Руководитель  подразделения  		_______________			В.Ю. Еременко

Испытатель				  _______________			Д.В. Макшанов

Лист 2

Приложение  1 к  протоколу   испытаний  №  2866

от «13» марта 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ   ИСПЫТАНИЙ

| Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, ед. изм. | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № регистрации ИЦ | Дата изготовления | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ |  |  | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сопротивление статической нагрузке действующей в плоскости створки (полотна) при величине нагрузки 1000(1200) Н |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 08.02.2013 | Изменение длин диагоналей, % | ГОСТ 30674-99 | Не более 0,1 | ГОСТ 24033-80 | От 0,035 до 0,05 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 08.02.2013 |  |  |  |  | 0,045 |  |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 08.02.2013 | Изменение зазора, мм/м | ГОСТ 30674-99 | не более +0,5 | ГОСТ 24033-80 | От +0,2 до +0,3 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 08.02.2013 |  |  |  |  | +0,25 |  |
| Сопротивление статической нагрузке действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) при нагрузке 250 (400) Н |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 08.02.2013 | Изменение остаточного угла перемещения, % | ГОСТ 30674-99 | не более 0,5 | ГОСТ 24033-80 | От 0,2 до 0,25 |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 08.02.2013 |  |  |  |  | 0,25 |  |
| Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 08.02.2013 | Величина нагрузки, Н | ГОСТ 30674-99 | не менее 500 | ГОСТ 24033-80 | 500 без разрушений |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 08.02.2013 |  |  |  |  | 500 без разрушений |  |
| 2868 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-2868-1/3 | 08.02.2013 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н м | ГОСТ 30674-99 | Не менее 25 | Методика | 25 без разрушений |  |
| 2868 |  | БП 22х7 | И-2868-10 | 08.02.2013 |  |  | Не менее 25 | Методика | 25 без разрушений |  |

Руководитель  подразделения  		_______________			В.Ю. Еременко

Испытатель				  _______________			Д.В. Макшанов

Лист 3

Приложение  1 к  протоколу   испытаний  №  2866

от «13» марта 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ

| Сведения об образцах | Дата испытания | Измеряемый показатель, ед. изм. | Требования к ИП | Обозначение НД на метод испытания | Результаты испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № регистрации ИЦ | Дата изготовления | Маркировка заказчика | Маркировка ИЦ |  |  | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3202 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-3202-1/5 | 24.01.2013 | Отклонение от номинальных габаритных размеров, мм | ГОСТ 30674-99 | +2,0 -1,0 | ГОСТ 30674-99 | От -0,5 до +0,5 |  |
| 3202 |  | БП 22х7 | И-3202-10/12 | 24.01.2013 |  |  | +2,0 -1,0 |  | От -0,5 до +0,5 |  |
| 3202 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-3202-1/5 | 24.01.2013 | Отклонения номинальных размеров зазора в притворе, мм | ГОСТ 30674-99 | ( 1,5 | ГОСТ 30674-99 | От +0,2 до +0,6 |  |
| 3202 |  | БП 22х7 | И-3202-10/12 | 24.01.2013 |  |  | ( 1,5 |  | От +0,3 до +0,7 |  |
| 3202 | 24.01.2013 | ОП 15х13 | И-3202-1/5 | 24.01.2013 | Разность длин диагоналей, мм | ГОСТ 30674-99 | не более 2 | ГОСТ 30674-99 | От 0,5 до 1,0 От 0,5 до 1,0 | Коробка Створка |
| 3202 |  | БП 22х7 | И-3202-10/12 | 24.01.2013 |  |  | не более 3 |  | От 0 до 1,0 От 0,5 до 1,5 | Коробка Створка |
| 3202 | 24.01.2013 | ОП 15х13 «Proplex Tender» (4М1-10-4М1-10-4М1) | И-3202-1 | 12.02.2013 | Приведенное сопротивление теплопередаче м2хоС/Вт Fсв/Fо= 0,7 Fсв/Fо= 0,66 | ГОСТ 30674-99 | Согласно СНиП 23-02-2003 | ГОСТ 26602.1-99 | 0,551 0,557 | Класс В2 Класс В2 |
| 3202 | 24.01.2013 | «Proplex Optima» (4М1-10-4М1-10-4М1) | И-3202-2 | 15.02.2013 | Fсв/Fо= 0,7 Fсв/Fо= 0,66 | ГОСТ 30674-99 |  | ГОСТ 26602.1-99 | 0,552 0,557 | Класс В2 Класс В2 |
|  |  | (4М1-10-4М1-10-И4) | И-3202-3 | 20.02.2013 |  |  |  |  | 0,642 0,642 | Класс В1 Класс В1 |
| 3202 | 24.01.2013 | «Proplex Comfort» (4М1-14-4М1-14-4М1) | И-3202-4 | 22.02.2013 | Fсв/Fо= 0,7 Fсв/Fо= 0,64 | ГОСТ 30674-99 |  | ГОСТ 26602.1-99 | 0,601 0,610 | Класс В1 Класс В1 |
|  |  | (4М1-14-4М1-14-И4) | И-3202-5 | 26.02.2013 |  |  |  |  | 0,716 0,718 | Класс Б1 Класс Б1 |
| 3202 | 24.01.2013 | «Proplex Premium» (4М1-14-4М1-14-4М1) | И-3202-6 | 01.03.2013 | Fсв/Fо= 0,7 Fсв/Fо= 0,64 | ГОСТ 30674-99 |  | ГОСТ 26602.1-99 | 0,608 0,617 | Класс В1 Класс В1 |
|  |  | (4М1-14-4М1-14-И4) | И-3202-7 | 05.03.2013 |  |  |  |  | 0,725 0,731 | Класс Б1 Класс Б1 |
| 3202 | 24.01.2013 | «Proplex Lux» (4М1-10-4М1-10-4М1) | И-3202-8 | 07.03.2013 | Fсв/Fо= 0,7 Fсв/Fо= 0,66 | ГОСТ 30674-99 |  | ГОСТ 26602.1-99 | 0,570 0,578 | Класс В2 Класс В2 |
|  |  | (4М1-10-4М1-10-И4) | И-3202-9 | 12.03.2013 |  |  |  |  | 0,667 0,673 | Класс Б2 Класс Б2 |

Руководитель  подразделения  		_______________			В.Ю. Еременко

Испытатель				  _______________			Д.В. Макшанов

Лист 4